# 指南1：高速轨道列车用大型高强韧铝合金锻造结构件

# 关键技术开发

研究内容：

针对高速轨道列车转向架用高强韧铝合金结构件铸坯制备以及结构件不同位置性能不均的技术难题，开展高强韧铝合金材料形性协同调控下多相适配微结构设计、高质量成形技术开发以及性能评价。研究高强韧7A85铝合金材料优化设计，探究跨尺度亚稳态与稳态沉淀强化相互为平衡的结构特征与材料综合性能均衡的响应规律；研究大规格高合金化7A85铝合金铸坯成形与组织均匀性控制技术，优化成形关键参数，解决大规格铸坯的成形开裂问题，优化控制成分与组织均匀性，调控成分与组织均匀性，获得高冶金质量铸坯；研究截面结构复杂的结构件流线随形成形工艺设计与成形技术，结合仿真模拟设计变形流线随形的成形工艺与模具，解决牵引梁、轴箱转臂等结构件结构突变成形技术难题；研究基于有限元模拟的结构件稳定化热处理组织、性能调控技术，实现结构件的非均匀性热处理，保证不同壁厚位置性能均衡。

考核指标：

- （一）项目验收指标：结构件顺流线方向抗拉强度≥510MPa，屈服强度≥450MPa，延伸率≥10%；垂直流线方向抗拉强度≥500MPa，屈服强度≥430MPa，延伸率≥7%；结构件试样在-40℃，KU2≥8J；应力腐蚀试验，240MPa应力下，加载30天不出现裂纹；疲劳循环加载，R=0.1条件下SN≥230MPa，形成转向架用铝合金结构件年产5000套的生产能力；申请发明专利不少于3项，制定企业标准1-3项，形成企业工艺规范1项。

（二）绩效评价指标：项目实施期内，高合金化7000系铝合金锻件及铸锭产品预计形成5000万元营业收入，实现利税300万元，项目达产后，产品收入不低于5000万元/年。

申报条件：市内独立法人企业牵头联合市内外优势科研力量组建创新联合体申报，牵头企业研发占比不低于3%。项目新增投资不低于1000万元。

技术成熟度：技术成熟度当前等级不低于5级，完成后不低于10级。

项目交示件：结构件（牵引梁、牵引拉杆、中心销、轴箱转臂）实物以及性能指标检测的第三方测试报告；专利受理通知书或授权文件；企业标准文件；企业工艺规范文件；用户应用证明或销售合同等证明材料；产业化生产须落地在滨州市内企业。

张榜范围：面向市内外公开张榜